Установка плинтусов, внутренних и внешних углов.

В медицинских учреждениях, также в фармацевтических помещениях обычным требованием является заведение покрытия на стену, а также формирование углов, что позволяет достигать  идеальной уборки и дезинфекции, а также уборки в труднодоступных местах.

Помимо этого, зоны между полом и стеной должны быть водонепроницаемыми, без трещин и повреждений.

Отсутствие сварочного шнура (для наглядности)

Плинтус и углы могут быть выполнены из самого материала Colorex, поверхностные и гомогенные качества которого позволяют это делать.

Эти пошаговые инструкции показывают, как выполнить все эти элементы.

|  | Сначала укладывается покрытие, не доходя 5 см до стены. Можно использовать специальные профили. |
| --- | --- |
|  | Соедините несколько плиток сварочным шнуром. Шнур должен быть на лицевой стороне |
|  | Нарежьте полосы по 15 см. |
| Для экономии времени рекомендуем использовать предсварочную ленту. См. последнюю станицу для деталей. |
|  | Для плинтуса необходим закругленный угол |
|  | Вырежьте угол. |
|  | Нагрейте покрытие, чтобы согнуть. |
|  | Плинтус должен быть достаточно гибким чтобы его можно было идеально подогнать в угол. |
|  | Присоедините плинтус, сначала на стену. |
|  | Прижмите плинтус к канавке специальным инструментом. |
|  | Обратите внимание, что плинтус должен на 1 см находить на край покрытия. |
|  | Отрежьте лишний материал, разрезая ровную линию. |
|  | Подрежьте край плинтуса, используя нож и резец. |
|  | Плинтус подогнан с краем плитки. |
|  | Подрежьте внешние углы как показано. |
|  | Всегда используйте металлический нож для этих действий. |
|  | Обратите внимание на угол в 45 градусов. |
|  | Затем сделайте соединительный разрез, |
|  | как показано здесь. |
|  | Углы также должны быть прорезаны, как указано на фото. |
|  | Прорезы необходимы для сварки углов, для обеспечения водонепроницаемости. |
|  | Нарежьте покрытие на полоски 1 см. |
|  | Удалите верхний слой. |
|  | Небольшим воздухонагревателем и плоской насадкой |
|  | Заварите полоску в канавку, начиная сверху. |
|  | Установите температуру для сваривания 350 С. |
|  | Пока покрытие ещё теплое, срежьте лишнее месяцевидным ножом. |
|  | Покрытие должно полностью остыть, прежде чем обновить заваривание. |
|  | Для этого используйте треугольную насадку при необходимости. |
|  | Заварите внешние углы как показано на фото: начинайте заваривание полосы, начиная с основания. |
|  | И продолжайте. |
|  | После заварите оставшуюся часть с помощью плоской насадки. |
|  | Промежуточный результат перед обновлением. |
|  | Удалите ножом излишки, |
|  | С помощью месяцевидного ножа… |
|  | и ручного инструмента. |
|  | Аккуратно обновите инструментом. |
|  | Или вручную. |
|  | Или с помощью наждачной бумаги среднего зерна. |
|  | С помощью ацетона и металлической губки… |
|  | …можно скорректировать углы. |
|  | Ацетон удалит шероховатости. |
|  | Конечный результат. |
|  | Наконец, заварите стыки между плинтусом и плиткой. |
|  | Это сваривание близко к стене и должно выполняться вручную. |
|  | Срежьте лишний шнур, пока он еще теплый. |
|  | Когда шнур остыл, удалите излишки месяцевидным ножом. |

Аксессуары для установки плинтуса и углов.

Внутренний профиль, материал: усиленное стекловолокно.

Профиль для V-образного плинтуса.

Предсварочная лента.